Anwendungsbereich

Tiefenimprägnierung zur Verhinderung durchschlagender Schornsteinversottungen

auf allen saugfähigen Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

| diffusionsfähig |  | schnelltrocknend |
| --- | --- | --- |
| isolierend und absperrend |  | transparent |
| leicht zu verarbeiten |  | ergiebig |

Werkstoffzusammensetzung

ca. 50%ige wässerige Kunststoffdispersion mit Acrylpolymeren, schwach ammoniakalisch stbilisiert

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung und Auftrag wie auf den Gebinden beschrieben.

Die befallenen Flächen werden bis ca. 50 cm über deren Rand hinaus mit VERSOTEX beschichtet. Nach dem Austrocknen der Beschichtung hat sich eine zusammenhängende Sperrfolie gebildet, die das Durchschlagen der gelb-braunen Versottungen sicher verhindert. Die Atmungsaktivität der behandelten Flächen wird nur gering beeinflusst.

Verbrauch

Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes reichen für

1. Anstrich	1 : 3 mit Wasser verdünnt				ca. 200 g/ m2

2. Anstrich nach Trocknung der ersten Beschichtung auftragen 	ca. 150 g/ m2

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5° C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten

Sicherheitstechnische Hinweise

Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Berührung der Haut und Augen mit der Flüssigkeit vermeiden. Für ausreichende Frischluftzufuhr sorgen

Allgemein      		verschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen.

Hautkontakt   		sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen

Augenkontakt  	sofort mit viel Wasser spülen, ärztlichen Rat einholen

Verschlucken		ärztlichen Rat einholen

Deklarierung nach GefStoffV

R 36/ R 38		Reizt die Augen und die Haut

S2			Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24			Berührung mit der Haut vermeiden

S26 	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen.

Handels- / Lieferform

5kg- Gebinde ausreichend für die Behandlung von 14 m² befallener Fläche

Technische Daten

| Zustand | flüssig |  | Dampfdruck | ca. 23 hPa (20°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Farbe | Milchig- weiß |  | Dichte | 1,07 g/ cm³ |
| Geruch | nach Amoniak |  | Viskosität | 1100.00-4500.00 mPas(20°C) |
| PH- Wert | 9- 10 |  |  | nicht brennbar |
| Erstarrungspunkt | ca. 0 C |  |  | mit Wasser verdünnbar |
| Siedepunkt | ca. 100°C |  |  |  |

Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen gelagert, mehrere Jahre haltbar.

Entsorgung von Produktresten

Produktreste nicht in das Abwasser geben. Produktreste können im eingetrockneten Zustand in den Hausmüll gegeben werden.

Hinweis

Hinweise über Verarbeitung und Verbrauch beruhen auf langjährige praktische Erfahrungen, sie sollen unverbindlich beraten.  Eine Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden, da die örtlichen und arbeitsmäßigen Verhältnisse auf der Baustelle außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Technische Beratung

isolator baustoffe

Horst Gollnick und Nachfolger OHG

Dipl.- Ing (FH) Stefan Gollnick

Barkhausenstrasse 75

D- 14612 Falkensee

| Fon | +49 (0)33 22 / 42 95 51 |
| --- | --- |
| Fax | +49 (0)33 22 / 42 95 52 |
| Mail | isolator-baustoffe@gmx.de |
| Net | http://www.isolator-baustoffe.de |